DANE TECHNICZNE

PRODUKT: SUPERMETAL 38330

- OPIS:

Taśma aluminiowa pokryta klejem akrylowym solwentowym.

Klej zabezpieczony papierem silikonowanym.

- ZASTOSOWANIE:

Prace instalacyjne i izolacje w branży wentylacja i klimatyzacja, prace dekoracyjne.

Taśma ma dobrą przyczepność, która pozwala na używanie jej w trudnych warunkach (niska temperatura, wilgotność).

Posiada dobrą wytrzymałość na przecieranie i starzenie.

- CECHY:

| Nośnik | : | aluminium |
| --- | --- | --- |
| Grubość nośnika | : | 30 µm |
| Liner | : | papier jednostronnie silikonowany |
| Klej | : | solvent based acrylic |
| Całkowita grubość | : | 66 µm (bez linera) |
| Przyczepność do stali | : | 12 N / 25 mm |
| Siła rozciągania | : | 28,1 N/cm |
| Rozciąganie | : | <0,1 % |
| Odporność na temperaturę | : | -20 to +120°C |
| Przepuszczalność pary wodnej przy 38°C i wilgotności 90% | : | <0,2 g/m2 w ciągu 24h |

- DOSTĘPNE ROZMIARY:

| Szerokość | : | 50, 63, 75, 100 mm (inne szerokości – prosimy o kontakt) |
| --- | --- | --- |
| Długość | : | 45 m (inne długości – prosimy o kontakt) |
| Gilza | : | 76,1 mm (3 cale), z kartonu |

- WARUNKI SKŁADOWANIA:

Produkty należy magazynować w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, nie narażać na promienie słoneczne i bezpośrednie nagrzewanie. Jeśli warunki magazynowania są spełnione, gwarancja na produkt wynosi 6 miesięcy.

- UWAGI:

Powyższe liczby są wartościami średnimi.

Z uwagi na różne zastosowania, użytkownik musi wykonać własne testy w celu uzyskania pewności co do przydatności danego produktu.